Сценарий занятия

в рамках Фестиваля Проблемно-эвристических уроков 2009 года.

Автор Созыкина Галина Витальевна

Образовательное учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение Леботёрская основная общеобразовательная школа Чаинского района

Предмет технология

Класс 6

Тема: «Шерстяные и шёлковые ткани»

Учебно-методическое обеспечение учебник технологии для 6 класса под редакцией  В.Д.Симоненко

Время реализации занятия  2 урока по 45 минут

Компьютерные медиапродукты

- сайты в сети Интернет, как профессиональные, так и авторские;

- авторская презентация, созданная в среде POWER POINT.

Задачи занятия:

  - Познакомить с волокнами животного происхождения

  - Познакомить со свойствами шерстяных и шёлковых волокон

  - Формировать умение распознавать волокна шерсти и шёлка

Необходимое оборудование и материалы для занятия компьютеры, проектор, экран, образцы тканей, лупа, препаровальная игла, огнеупорная чашка, пинцет

Проблемный вопрос: Как распознать шерстяные и шёлковые ткани?

Предполагаемые варианты решений:

- Шерстяные и шёлковые ткани можно распознать по внешнему виду.

- Шерстяные и шёлковые ткани можно распознать на ощупь.

- Шерстяные и шёлковые ткани можно распознать, зная их свойства.

Тип урока: урок ознакомления с новым материалом

Форма урока: проблемный урок

Формы обучения: групповая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа

Методы обучения: проблемно-эвристические, объяснительно-иллюстративные

Карта урока

| Комментарий хода урока | Время (мин) | Развитие личностных качеств и психических процессов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Репродуктивные формы деятельности | Продуктивные формы деятельности |
| Организационный момент | 2 |  |  |
| Учитель показывает слайды презентации, на которых представлены различные модели одежды, изготовленные из шерстяных и шёлковых тканей. | 3 | Внимание |  |
| Учитель предлагает детям ответить на вопрос: Что общего у всех представленных моделей и чем они отличаются друг от друга? | 5 |  | Рефлексивность Аргументированность Точность речи Активность |
| Учитель обобщает ответы детей. Объявляет тему урока | 3 | Внимание Память |  |
| Учитель раздаёт детям образцы тканей из разных волокон и предлагает ответить на вопрос: Как распознать шерстяные и шёлковые ткани? Для разрешения проблемы организуется групповая работа. В результате появляются несколько вариантов решений, все они обсуждаются. | 10 |  | Рефлексивность Аргументированность Ясность речи Активность Коммуник. культура Культура эмоций |
| Учитель просит вспомнить строение ткани, свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. | 5 | Память Точность речи |  |
| Учитель предлагает детям познакомиться с шерстяными и шёлковыми волокнами. | 15 | Внимание Память |  |
| Учитель предлагает детям ответить на вопрос: Каковы свойства шерстяных и шёлковых тканей? Организуется групповая работа. Дети работают с информационными источниками (текстовыми бумажными, или, при возможности, Интернет - ресурсами), с помощью которых можно найти ответы на поставленный вопрос. Коллективное обсуждение полученных результатов работы. | 20 |  | Рефлексивность Аргументированность Ясность речи Активность Коммуник. культура Культура эмоций |
| Учитель предлагает детям выполнить практические работы «Сравнение волокон шерсти и натурального шёлка» и «Изучение свойств шерстяных и шёлковых тканей» Коллективное обсуждение полученных результатов работы. | 20 |  | Активность Ответственность Рефлексивность Аргументированность Ясность речи Коммуник. культура Культура эмоций |
| В заключение урока учитель проводит рефлексию, предлагая определить ценность урока, его полезность, понятность изученного материала, собственную активность и самостоятельность учащихся, их ответственное отношение к занятию. | 5 |  | Рефлексивность Аргументированность Ясность речи |
| Детям предлагается разноуровневое домашнее задание: Выполнить тестовое задание. Составить коллекцию шерстяных и шёлковых тканей. Выполнить мини-проект: разработать модели костюмов из шерстяной и шёлковой ткани. | 2 |  | Ответственность Рефлексивность Любознатель-ность Гибкость |

Ход занятия

I этап занятия (2 минуты)

Организационный момент. Приветствие.

II этап занятия (3 минуты)

Учитель показывает слайды презентации, на которых представлены различные модели одежды, изготовленные из шерстяных и шёлковых тканей.

Учитель: С первых дней появления на свет человек сталкивался с различными тканями.

Из х/б ткани были сделаны ваши распашонки и пелёнки; в холодное время вас укутывали в шерстяное одеяло и обвивали одеяло красивой капроновой лентой и т.д.

В данное время, когда вы уже подросли, можете сами выбрать себе ткань для платья, костюма и т.д.

Ученики внимательно рассматривают фотографии.

III этап (5 минут)

Учитель предлагает детям ответить на вопрос: Что общего у всех представленных моделей и чем они отличаются друг от друга?

Учащиеся отвечают.

IV этап (3 минуты)

Учитель обобщает ответы детей. Объявляет тему урока.

V этап (10 минут)

Учитель раздаёт детям образцы тканей из разных волокон и предлагает ответить на вопрос.

Учитель:  Как распознать шерстяные и шёлковые ткани?

Для разрешения проблемы организуется групповая работа.

В результате появляются несколько вариантов решений, все они обсуждаются.

1.Шерстяные и шёлковые ткани можно распознать по внешнему виду.

2.Шерстяные и шёлковые ткани можно распознать на ощупь.

3.Шерстяные и шёлковые ткани можно распознать, зная их свойства.

VI этап (5 минут)

Учитель просит вспомнить строение ткани, свойства хлопчатобумажных и льняных тканей.

Учащиеся отвечают.

VII этап (15 минут)

Учитель предлагает детям познакомиться с шерстяными и шёлковыми волокнами.

Учитель:  Волокна делятся на натуральные – это те, которые подарены природой (шерстяные, шёлковые, хлопковые, льняные) и химические, которые получают в результате химических процессов.

Сегодня мы с вами изучим натуральные волокна животного происхождения – шерстяные и шёлковые. Ткани из этих волокон положительно влияют на здоровье человека.

Шерсть – это волосяной покров животных: овец, коз, верблюдов. Основную массу шерсти дают овцы (95%). Шерстяной покров снимают ножницами или машинками. Длина шерстяных волокон от 2 до 4,5 см. Состригают почти цельной неразрывной массой, которая называется руном.

Виды шерстяных волокон – это волос и шерсть, они длинные и прямые, и пух – он более мягкий и извитый.

Перед отправлением на текстильные фабрики  шерсть подвергают первичной обработке: сортируют, то есть подбирают волокна по качеству; треплют – разрыхляют и удаляют засоряющие примеси; промывают горячей водой с мылом и содой; сушат в сушильных машинах. Затем изготавливают пряжу, а из неё ткани, которые красят в различные цвета и наносят различные рисунки.

Из шерстяных волокон изготавливают плательные, костюмные и пальтовые ткани.

В продажу шерстяные ткани поступают под такими названиями: драп, сукно, трико, габардин и кашемир.

Натуральный шёлк – это тонкие нити, которые получают при размотке коконов гусеницы тутового шелкопряда. Тутовый шелкопряд относится к ночным бабочкам. Когда гусенице приходит время превратится  в куколку, чтобы затем стать бабочкой, она выпускает из себя нить, прикрепляет её к сухой ветке и сплетает из этой нити себе гнездышко, который называется - кокон. Шёлковая нить уложена в коконе в 40-50 слоёв.

Шёлковая коконная нить состоит из двух шелковинок склеенных между собой особым веществом – серицином.

Четыре стадии развития шелкопряда – яичко, гусеница, куколка, бабочка.

Собирают коконы со дня завивки на 8-9 день и отправляют на первичную обработку. Цель первичной обработки – размотать коконную нить длина которой 600-900 метров. и соединить нити нескольких коконов одновременно в одну нить. Такую нить называют шёлком – сырцом. На текстильных фабриках из шёлка – сырца получают ткань.

Шелк стали изготавливать в Китае ещё в третьем тысячелетии до нашей эры, история знает Великий Китайский шёлковый путь.  Об этом свидетельствует современное название одной из шелковых тканей  “крепдешин”, которое переводится как “ткань, сделанная в Китае”, (креп – шероховатая ткань из крученых нитей; шин – Китай.) Получению шёлка в России положил начало Пётр Великий в 17 веке, «дабы иметь парчовые изделия из собственного шёлка».

Из волокон натурального шёлка изготавливают платьевые, блузочные ткани, а также платки и хирургические нити.

В продажу шёлковые ткани поступают под такими названиями: атлас, бархат, крепдешин, шифон.

VIII этап  (20 минут)

Учитель предлагает детям ответить на вопрос.

Учитель: Каковы свойства шерстяных и шёлковых тканей?

Организуется групповая работа.

Дети работают с информационными источниками (текстовыми бумажными, или, при возможности, Интернет - ресурсами), с помощью которых можно найти ответы на поставленный вопрос. После завершения работы проводится коллективное обсуждение полученных результатов под руководством учителя. (Приложение 1)

IX этап  (20 минут)

Учитель предлагает детям выполнить практические работы «Сравнение волокон шерсти и натурального шёлка» и «Изучение свойств шерстяных и шёлковых тканей». После завершения работы проводится коллективное обсуждение полученных результатов под руководством учителя.

X этап  (5 минут)

В заключение урока учитель проводит рефлексию, предлагая определить ценность урока, его полезность, понятность изученного материала, собственную активность и  самостоятельность учащихся, их ответственное отношение к занятию.

Рефлексия. Использован приём «змейка», когда каждый ученик высказывает свое мнение по поводу проведённого занятия, изученного материала, делает самостоятельный вывод. Можно помочь вопросами:

- Что нового вы узнали?

- Можете ли вы теперь распознать шерстяные и шёлковые ткани?

XI этап  (2 минуты)

Детям предлагается разноуровневое домашнее задание:

- Выполнить тестовое задание.

- Составить коллекцию шерстяных и шёлковых тканей.

- Выполнить мини-проект: разработать модели костюмов из шерстяной и шёлковой ткани.

Список информационных источников

- Технология. Обслуживающий труд: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательной школы/ В.Д.Симоненко, Ю.В.Крупская, О.А.Кожина и др.; Под ред. В.Д. Симоненко. – М.:Вентана-Граф,2008. – 208с.:ил.

2.  http://fio.novgorod.ru/projects/project2446/index.htm

3.  http://www.fialtex.ru/index.cfm?&id=14&l=25

4.  http://www.krugosvet.ru/articles/16/1001602/1001602a1.htm

5.  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C

Свойства тканей                                                                   Приложение 1

| Свойства | Ткани |
| --- | --- |
|  | хлопчатобумажные | льняные | шерстяные | шелковые |
| Физико- механические: |  |  |  |  |
| прочность | Менее прочные, чем льняные | Прочные | Менее прочные, чем хлопчатобумажные | Высокая |
| сминаемость | Сминаемы | Сильносминаемы | Малосминаемы | Малосминаемы |
| драпируемость | — | — | Средняя | Высокая |
| Гигиенические: |  |  |  |  |
| гигроскопич- ность | Высокая | Более гигроскопичны, чем хлопчатобумажные | Высокая | Высокая |
| теплозащитность | Средняя | Слабая | Высокая | Более теплозащитные, чем хлопчатобумажные |
| пылеемкость | Малая | Малая | Большая | Малая |
| Техноло- гические: |  |  |  |  |
| осыпаемость | Слабая | Средняя | Средняя | Значительная |
| усадка | Значительная | Значительная | Значительная | Значительная |
| раздвижка нитей в швах | — | — | Средняя | Значительная |
| прорубаемость | — | — | — | — |